На правах рукописи

Никулина Аэлита Александровна

ПОВЫШЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ПРОЧНОСТИ

СВАРНЫХ СТЫКОВ МЕЖДУ РЕЛЬСОВЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ

И ЛИТЫМИ СЕРДЕЧНИКАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

05.02.01  «Материаловедение (в машиностроении)»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Новосибирск - 2007

### Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении               высшего профессионального образования «Новосибирский государственный

### технический университет»

Научный руководитель:                      доктор технических наук,

профессор

Батаев  Владимир Андреевич

Официальные оппоненты:                  доктор технических наук,

доцент

Токарев Александр Олегович

кандидат технических наук,

доцент

Осколкова Татьяна Николаевна

Ведущая организация:                         Сибирский государственный

университет путей сообщения,

г. Новосибирск

Защита диссертации состоится "  8   " ноября 2007 года в 1630  часов на            заседании диссертационного совета Д 212.173.07 в Новосибирском                  государственном техническом университете по адресу: 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим       направлять по адресу университета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного технического университета.

Автореферат разослан   « 8 »       октября      2007 г.

###### Ученый секретарь диссертационного совета

###### кандидат технических наук, доцент                                         Никитин  Ю.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации:

В современных условиях в Российской Федерации железнодорожный транспорт имеет стратегическое значение, переоценить которое невозможно.  Важнейшими элементами железнодорожного пути являются стрелочные переводы, осуществляющие смену направления движения поездов. От их технического состояния в значительной степени зависит эффективность функционирования  всего железнодорожного транспорта.  Диссертационная работа посвящена решению проблемы повышения комплекса важнейших механических свойств, определяющих надежность материала сварных стыков между рельсовыми окончаниями и литыми сердечниками железнодорожных стрелочных переводов. Актуальность темы диссертационной работы обусловлена необходимостью обеспечения безаварийной работы железнодорожного транспорта, в значительной степени определяемой  надежностью стрелочных переводов.

Современные стрелочные переводы, основными элементами которых являются литые сердечники из стали 110Г13Л и рельсовые окончания из стали М76, изготовляют по сварной технологии. По сравнению с технологией болтового соединения она позволяет резко сократить массу дефицитной дорогостоящей стали Гадфильда и  снизить уровень динамической нагрузки на стык. В настоящее время  сварная технология применяется во многих странах, в том числе и в России. В нашей стране сварные переводы выпускают Новосибирский и Муромский стрелочные заводы.

Одна из значительных проблем, возникающих при производстве сварных стрелочных переводов, заключается в образовании в швах, получаемых методов стыковой контактной сварки оплавлением, дефектов в виде трещин. Их образование тщательно контролируется на заводах, в частности методом капиллярной дефектоскопии. Объем бракованных изделий на Новосибирском стрелочном заводе составляет ~ 5…7 %. Иногда эта величина возрастает до     30…40 %.  Периодический осмотр стрелочных переводов, установленных в железнодорожный путь, также выявляет большое количество изделий с трещинами, образовавшимися уже на стадии их эксплуатации. Эксплуатация переводов с обнаруженными в них трещинами недопустима, поскольку эти дефекты являются причиной возникновения аварийных ситуаций.

Отмеченная выше проблема в значительной степени имеет материаловедческий характер. Обусловлено это тем, что стали Гадфильда и М76, относящиеся к разным структурным классам, методами сварки плавлением  не свариваются. В промежуток между ними вваривают вставку из аустенитной хромоникелевой стали. При получении такого комбинированного соединения возникает структура сложного химического состава, контроль за которой затруднен. Особые проблемы возникают при сварке сталей М76 и аустенитной хромоникелевой стали типа 12Х18Н10Т. В швах этого типа трещины возникают гораздо чаще, чем в соединении «сталь 110Г13Л – сталь 12Х18Н10Т».  Выявление причин образования трещин при сварке  основных элементов стрелочных переводов и разработка рекомендаций по повышению трещиностойкости материала сварных швов представляет собой актуальную научную и практическую задачу.

Диссертационная работа выполнена в рамках федеральной целевой научно-технической программы  «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития  науки и техники на 2002-2006 годы», а также по теме «Технология создания и  обработки кристаллических материалов», выполняемой в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям  развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 годы».

Цель диссертационной работы: повышение конструктивной прочности  материала сварных швов «сталь М76 – сталь 12Х18Н10Т», получаемых при стыковой контактной сварке  рельсовых окончаний и литых сердечников железнодорожных стрелочных переводов.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие        задачи:

1. Выявление основных причин охрупчивания сварных швов между рельсовой высокоуглеродистой сталью М76 и хромоникелевой аустенитной сталью  12Х18Н10Т.

2. Исследование влияния дополнительной термической обработки сварных соединений на структуру и механические свойства материала, охрупченного при стыковой контактной сварке.

3. Исследование эффективности применения технологии сварки взрывом при соединении рельсовых окончаний и литых сердечников, изготовленных из стали Гадфильда.

4. Разработка технологии стыковой контактной сварки оплавлением, обеспечивающей повышение трещиностойкости сварных швов.

На защиту выносятся:

1. Экспериментальные данные металлографических, электронно-микроскопических, микрорентгеноспектральных и рентгеноструктурных исследований структуры переходных слоев сварных швов, полученных методом стыковой контактной сварки оплавлением рельсовых окончаний и литых сердечников через промежуточную хромоникелевую вставку. Объяснение причин  охрупчивания сварных швов между рельсовой сталью М76 и хромоникелевой сталью 12Х18Н10Т.

2. Результаты экспериментальных исследований, ориентированных на повышение трещиностойкости сварных соединений методами дополнительной высокотемпературной обработки охрупченного при стыковой контактной сварке материала.

3. Результаты экспериментальных исследований по повышению качества сварных соединений за счет применения сварки взрывом.

4. Обоснование и разработка способа повышения трещиностойкости сварных стыков между рельсовыми окончаниями и литыми сердечниками стрелочных переводов, основанного на применении дополнительной промежуточной вставки с пониженным содержанием углерода.

Научная новизна:

1. Методами структурного анализа и механическими испытаниями установлено, что основная причина образования трещин в сварных швах между рельсовыми окончаниями и промежуточной хромоникелевой вставкой обусловлена формированием высокопрочного слоя со структурой мартенсита на месте микрообъемов с повышенным содержанием хрома, никеля и углерода.

2. Установлено, что с целью повышения уровня трещиностойкости  материала сварного шва между сталью 12Х18Н10Т и граничащей с ней сталью уровень твердости HV не должен превышать ~ 3500…4000 МПа.

3. Методами оценки статической трещиностойкости  и твердости показано, что микрообъемы мартенсита, образующегося при сварке рельсовых окончаний и промежуточной хромоникелевой вставки, являются термически стабильными. Высокотемпературный отпуск закаленных микрообъемов не обеспечивает роста трещиностойкости материала. Отжиг сварных соединений с нагревом до 1000 ОС позволяет увеличить уровень статической трещиностойкости материала сварного шва не более чем на 20 %, что не позволяет эффективно решить проблему повышения надежности анализируемых сварных конструкций.

4. Электронно-микроскопическими исследованиями образцов, испытанных на ударную вязкость и  трещиностойкость, установлено, что важным фактором охрупчивания  сварных швов «сталь 12Х18Н10Т – сталь М76» является образование сульфидов титана. В процессе оплавления торцов заготовок и последующей осадки сульфиды титана приобретают форму тонких пленочных выделений, разрушение которых происходит абсолютно хрупко.

5. Показано, что применение барьерного слоя, ограничивающего диффузию углерода, позволяет сформировать  эффективную структуру переходной зоны, граничащей с хромоникелевой вставкой, снизить уровень твердости образующихся структур и как следствие повысить трещиностойкость  сварного соединения. Функцию этого слоя эффективно выполняет низкоуглеродистая сталь с содержанием ~ 0,2…0,3 % С.

Научная и практическая ценность работы:

1. Результаты экспериментальных исследований, проведенных в данной работе, могут быть полезны при разработке  технологии повышения конструктивной прочности других комбинированных соединений на основе углеродистых и легированных сталей.

2. Промышленные испытания предложенного метода повышения трещиностойкости материала сварных стыков между рельсовыми окончаниями и промежуточными вставками, проведенные на Новосибирском стрелочном заводе, подтвердили основные выводы и рекомендации диссертационной работы. Применение дополнительной промежуточной вставки, помещаемой в зазор между литым сердечником и рельсовыми окончаниями, позволяет многократно снизить опасность образования макротрещин в сварных швах.

3. Результаты, полученные при выполнении работы, используются в учебном процессе в Новосибирском государственном техническом университете при подготовке инженеров по специальности «Материаловедение в машиностроении» и магистров по направлению «Материаловедение и технологии новых материалов». В учебном процессе применяются  модернизированные при участии диссертанта установки, предназначенные для проведения испытаний на трещиностойкость.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на научных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (г. Новосибирск, 2001, 2002, 2003 2004 г.); на всероссийской научно-технической конференции «Наука. Промышленность. Оборона» (г. Новосибирск, 2001, 2004 г.); на IV и V всероссийских конференциях (школах) молодых ученых  «Физическая мезомеханика материалов (г. Томск, 2001, 2003 г.); на 18-й уральской школе металловедов-термистов (г. Тольятти 2006 г.); на 2-й международной школе «Физическое материаловедение» (г. Тольятти, 2006 г.); на 13 международной научно-практической конференции «Современные техника и технология» (г. Томск, 2007 г.); на научных семинарах кафедры «Материаловедение в машиностроении» Новосибирского государственного технического университета.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 4 научных статьи из них 3 в реферируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 – в центральном издании.

Объем и структура работы.  Диссертационная работа, состоит из введения, пяти глав, основных результатов и выводов, приложения. Работа изложена на 185 страницах основного текста, включая 78 рисунков, 14 таблиц, библиографический список из 134 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, определена область исследований, перечислены основные анализируемые научные проблемы.

Первая (обзорная) глава «Структура и механические свойства сварных швов, полученных при соединении разнородных сталей» посвящена анализу особенностей сварки разнородных сталей. В разделе рассмотрены используемые в настоящее время  технологические процессы, используемые для получения комбинированных соединений.

Подробно проанализированы особенности соединения литых сердечников, изготовленных из стали 110Г13Л, с рельсовыми окончаниями из высокоуглеродистой стали М76. Отмечены экономические достоинства сварной технологии получения  соединений из данных материалов, обусловленные значительным сокращением использования дефицитной дорогостоящей стали Гадфильда. В связи с тем, что указанные стали относятся к различным структурным классам и плохо свариваются методами, основанными на плавлении, их соединение осуществляют методом стыковой контактной сварки с использованием промежуточных вставок из хромоникелевых аустенитных сталей, в частности из стали 12Х18Н10Т. В качестве проблемы, характерной для сварных стрелочных переводов, проявляемой при их производстве и последующей эксплуатации, отмечается недостаточная надежность сварных швов между сталями М76 и 12Х18Н10Т. В этой связи делается вывод о необходимости разработки предложений по повышению надежности сварных соединений данного типа. В то же время данная проблема в специальной литературе освещена относительно слабо.

На основании выводов, сделанных по результатам анализа материалов  литературного обзора, сформулированы цель и задачи диссертационной работы.

Во второй главе «Материалы и методы экспериментальных исследований» обоснован выбор материалов, методов исследования их структуры и механических свойств, а также конструкций испытательных установок, использованных при проведении экспериментов. В качестве основного объекта исследования в работе использовали соединение, полученное путем стыковой контактной сварки оплавлением  рельсовой стали М76 и стали Гадфильда через промежуточную вставку из хромоникелевой стали 12Х18Н10Т. Сварку образцов осуществляли в ОАО «Новосибирский стрелочный завод».

Структурные исследования сталей проводили с использованием методов металлографического анализа (микроскоп NU2E), просвечивающей электронной микроскопии (Tesla BS-500) и растровой электронной микроскопии (Leo-420). Рентгеноструктурный анализ с использованием дифрактометрии синхротронного излучения выполняли в Сибирском центре СИ на базе Института ядерной физики СО РАН. Для решения поставленных задач был применен дифрактометр высокого разрешения, обеспечивающий высокомонохроматизированное синхротронное излучение (∆λ/λ = 4∙10-4) ускорителя ВЭПП-3, использующего встречные электрон-позитронные пучки.

Определение прочностных свойств и показателей пластичности упрочненного слоя при статическом нагружении плоских лабораторных образцов осуществляли по ГОСТ 1497-73 на испытательной машине растяжения-сжатия 2167Р-50. Испытания  на ударный изгиб с определением значений ударной вязкости выполняли на образцах с U-образным надрезом в соответствии с ГОСТ 9454-78 на маятниковом копре КМ-5Т. Разрушение полномасштабных образцов по схеме «трехточечный изгиб» проводились на прессе МИИМ 2500-К по ОСТ 32.133.97 на Новосибирском стрелочном заводе.

Неоднородность структур, получаемых в процессе сварки, определяли металлографически, с помощью результатов микрорентгеноспектрального анализа (на рентгеновском микроанализаторе типа JXA-5A JEOL), а также путем измерения микротвердости в соответствии с ГОСТ 9450-76. При оценке циклической трещиностойкости в качестве показателей, характеризующих сопротивление развитию усталостных трещин, использовали параметры, определяемые путем построения кинетических диаграмм усталостного разрушения (КДУР). Статическую трещиностойкость оценивали на плоских образцах методом J-интеграла.

В третьей главе «Особенности хрупкого разрушения сварных соединений, полученных методом контактной сварки стали Гадфильда и рельсовой стали М76» дан анализ структуры, формируемой в швах типа «сталь Гадфильда - сталь 12Х18Н10Т» и «сталь 12Х18Н10Т – рельсовая сталь М76».

При соединении сердечника с рельсовыми окончаниями через промежуточную вставку формируются два сварных шва: «сталь 110Г13Л – сталь 12Х18Н10Т» и «сталь 12Х18Н10Т – сталь М76». Оба отмеченных шва представляют собой потенциально опасные зоны, в которых возможно образование трещин, их развитие и разрушение конструкции в целом. Анализ результатов эксплуатации сварных элементов стрелочных переводов свидетельствует о том, что наиболее опасным является сварной шов между рельсовыми окончаниями из высокоуглеродистой стали М76 и промежуточной вставкой из стали 12Х18Н10Т. Учитывая вышеизложенное, в работе особое внимание уделяли объяснению причин трещинообразования в данных сварных швах. Для решения отмеченной задачи в диссертационной работе были проведены глубокие структурные исследования сварных швов и прилегающих к ним зон термического влияния.

Соединяемые сваркой стали отличаются по содержанию углерода и легирующих элементов. В процессе их совместного нагрева образуется новый сплав усредненного состава (в соответствии с долей участия сплавляемых сталей). Для того чтобы оценить характер распределения легирующих элементов, были проведены микрорентгеноспектральные исследования сварных швов (рис. 1). На основании полученных данных можно сделать следующие выводы. Ширина переходной зоны в сварных швах составляет  300…400 мкм. В пределах переходной зоны наблюдаются значительные всплески по содержанию легирующих элементов. В первую очередь это относится к титану. На примере распределения хрома и никеля можно сделать вывод о наличии в рельсовой стали локализованных участков, обогащенных легирующими элементами. Фактически можно говорить о том, что в рельсовой стали встречаются локальные участки легированной стали. О результатах явно выраженной структурной неоднородности в сварных швах, полученных методом стыковой контактной сварки, свидетельствуют также рентгенограммы, полученные методом дефрактометрии синхротронного излучения (рис. 2).

Полученные при рентгеноструктурных и микрорентгеноспектральных  исследованиях данные полностью подтверждаются результатами металлографических исследований. После химического травления шлифов на них отчетливо выявляются участки смешанной структуры. Схема строения сварного шва между рельсовыми окончаниями и хромоникелевой вставкой, полученного методом стыковой контактной сваркой оплавлением, приведена на рис. 3. На схеме условно выделены четыре зоны. зоны 1 и 4 соответствуют сталям 12Х18Н10Т и М76 в исходном состоянии. Зоны 2 и 3 являются переходными. Основными структурными элементами представленной схемы являются аустенит стали 12Х18Н10Т (доминирует в зоне вставки), перлит стали М76 (доминирует в рельсовом окончании) и градиентная смешанная структура между ними. В состав смешанной структуры (зоны 2 и 3) входят преимущественно мартенсит, аустенит и перлит      (рис. 4). Максимальное количество мартенсита и аустенита зафиксировано в зоне 2, прилегающей к хромоникелевой вставке.

Анализ результатов структурных исследований свидетельствует о том, что в процессе сварки в сварном шве между сталью М76 и 12Х18Н10Т чаще образуются прослойки не мартенситного, а аустенито-мартенситного типа. Наиболее сложной по строению является зона смешанных структур, обозначенная на рис. 3 цифрой 2. Основной фазой, формирующейся в этой зоне, является мартенсит. Остальной объем зоны заполнен аустенитом.

Результаты исследования микротвердости сварных швов приведены на рис. 5. На каждом графике отражены в качестве примеров по две дорожки измерений. В зоне видимой границы сплавления хромоникелевой вставки и рельсовой стали обычно наблюдается скачок микротвердости. Микротвердость достигает значений 4500…5000 МПа. Однако в некоторых случаях зафиксирован уровень     HV = 9000 МПа. Эти данные свидетельствуют о том, что на границе сплавления практически всегда образуется охрупченная прослойка. Различие в уровне микротвердости этой прослойки обусловлено, вероятно, различным соотношением между объемными долями мартенсита и аустенита.

Проведенные   исследования показали,  что   приемлемым уровнем микротвердости в зоне сплавления является HV = 3500…4000 МПа. Именно этот уровень микротвердости соответствует достаточно высоким показателям статической и усталостной трещиностойкости материала шва.

Особенности эксплуатации стрелочных переводов предполагают возможность их динамического нагружения при воздействии колес железнодорожных вагонов. По этой причине важными представляются испытания на ударную вязкость. Учитывая возможность эксплуатации изделий в районах Сибири и Дальнего Востока, минимальная температура испытаний материала составляла – 60 ºС. Зависимость уровня KCU от температуры испытаний имеет характерный S-образный вид. Минимальный уровень ударной вязкости, соответствующий температурам      – 60 ºС и – 30 ºС, составляет ~ 10 Дж/см2. Низкая энергоемкость процесса разрушения сварных швов приводит к тому, что поверхности изломов полномасштабных образцов (реальных рельсов) имеют гладкую форму.

Участки мартенсита, образовавшегося при контактной стыковой сварке оплавлением, в условиях динамического нагружения разрушаются без проявления признаков пластической деформации. Их разрушение носит преимущественно транскристаллитный характер, что отчетливо проявляется на рис. 6. В процессе испытаний на ударную вязкость и трещиностойкость установлено, что одним из основных факторов охрупчивания сварных швов, полученных методом стыковой сварки оплавлением сталей 12Х18Н10Т и М76, является образование сульфидов титана. В процессе оплавления торцов заготовок и последующей осадки сульфиды титана приобретают форму тонких пленочных выделений (рис. 7), разрушение которых происходит абсолютно хрупко. Полученные данные свидетельствуют о необходимости тщательного контроля за содержанием серы в сталях и обеспечении ее содержания в минимальном количестве.

Натурные прочностные испытания сварных крестовин были проведены при их нагружении по схеме трехточечного изгиба. Экспериментально установлено, что разрушение сварных комбинированных конструкций, состоящих из рельсовых окончаний, промежуточной хромоникелевой вставки и крестовины из стали Гадфильда, в абсолютном большинстве случаев происходит по шву между сталью 12Х18Н10Т и рельсовой сталью М76. В процессе натурных испытаний полномасштабных образцов обнаружено, что даже при сварке на одном и том же режиме уровень разрушающей нагрузки образцов может существенно отличаться, что свидетельствует о нестабильности процесса структурообразования сварного шва. В пределах даже одного сварного соединения встречаются охрупченные участки и участки с достаточно высоким уровнем вязкости. Если по каким-либо случайным причинам, контроль за которыми технологическими средствами затруднен или невозможен, в сварном соединении образуется повышенное количество охрупченных участков с мартенситной структурой, то в этом случае формируется сварной шов, обладающий пониженным комплексом механических свойств.

Типичная картина сварного соединения, разрушенного с малым уровнем затрат энергии, приведена на рис. 8. Можно видеть, что большая часть поверхности разрушения является плоской. Это свидетельствует о том, что трещина развивалась прямолинейно, без затрат на смену траектории или на процесс ветвления.

Силовые элементы стрелочных переводов, том числе в зоне сварных соединений, под действием колес железнодорожных вагонов испытывают многократное нагружение. Учитывая это, в работе были проведены усталостные испытания сварных соединений. В качестве метода усталостных испытаний использовали метод, основанный на построении кинетических диаграмм усталостного разрушения. Полученные данные свидетельствуют о том, что скорость распространения усталостных трещин в материале сварного соединения «сталь 12Х18Н10Т – сталь М76» заметно выше, чем в рельсовой стали (рис. 9). В качестве особенности, характерной для кинетических диаграмм усталостного разрушения исследуемых сварных соединений, следует отметить их немонотонность. Встречаются участки с высокой и низкой скоростью развития трещин. Выражается это в появлении изломов на анализируемых кривых. Резкая смена скорости распространения трещины, в частности ее замедление, свидетельствует о том, что трещина распространяется по материалу с различной структурой и механическими свойствами. При вхождении трещины в участки с аустенитной или перлитной структурой скорость распространения трещины снижается,  а при  продвижении  трещины  через закаленные зоны с мартенситной структурой трещина ускоряется. На основании проведенных усталостных испытаний можно сделать вывод о достаточно низкой надежности сварных соединений “сталь 12Х18Н10Т – сталь М76”, что объясняется присутствием в шве высокопрочных зон с мартенситной структурой.

Таким образом, анализ результатов испытаний на трещиностойкость свидетельствует о том, что швы, полученные методом стыковой контактной сварки оплавлением рельсовых окончаний из стали М76 и хромоникелевой вставки из стали 12Х18Н10Т, обладают низкой трещиностойкостью. Основная причина охрупчивания сварных швов между сталями М76 и 12Х18Н10Т обусловлена образованием промежуточного легированного слоя с высоким содержанием углерода, мартенситное превращение в котором реализуется без дополнительного ускоренного охлаждения.

В четвертой главе  «Повышение надежности сварных соединений из разнородных материалов» обоснованы методы обработки, направленные на повышение комплекса механических свойств анализируемых материалов. Для достижения поставленной в работе цели были изучены возможности применения следующих решений:

1 – проведение термической обработки (отпуска или высокотемпературного отжига) сварных швов;

2 – разработка технологии стыковой контактной сварки, исключающей образование высокопрочных закаленных участков в сварном шве.

На первом этапе были проведены исследования анализируемых сварных швов, нагретых до 700 С. Целью этих исследований являлось развитие процессов отпуска образованного при сварке мартенсита. Однако результаты дюрометрических исследований свидетельствуют о том, что даже при нагреве до 700 С заметных изменений в уровне микротвердости мартенсита, образовавшегося при сварке не происходит. Это свидетельствует о высокой термической устойчивости мартенсита.

На втором этапе был проведен отжиг стали с фазовой перекристаллизацией. Максимальная температура нагрева составляла 1000 С. Однако и в этом случае заметного снижения микротвердости в сварных швах не обнаружено. Результаты исследования статической трещиностойкости свидетельствуют о том, что при повышении температуры нагрева до 1000 С, величина Jс возрастает от 42 до 51 кДж/м2 (рис. 10). Однако следует отметить, что наблюдаемый рост вязкости разрушения не позволяет существенно повысить надежность исследуемых сварных соединений. Для решения отмеченной проблемы необходим поиск других технологических решений. Объяснение полученных результатов связано с тем, что анализируемые участки представляют собой зоны с повышенным содержанием легирующих элементов и углерода. Даже замедленное охлаждение, осуществляемое в лабораторной печи, приводило к тому, что распад аустенита этих участков осуществлялся с образованием мартенсита.

С целью оценки диффузионных процессов, происходящих при отжиге анализируемых сварных швов, были проведены микрорентгеноспектральные исследования. Анализ экспериментальных данных свидетельствует о том, что по сравнению с исходным состоянием в процессе отжига произошло увеличение ширины переходной зоны от ~300 мкм до ~500 мкм. В этой зоне наблюдаются скачки, свидетельствующие о неоднородном распределении легирующих элементов в металлической матрице.

При выполнении диссертационной работы была поставлена цель разработать принципиально новую технологию соединения сердечников крестовин с рельсовыми окончаниями, основанную на использовании сварки взрывом. Предполагалось, что известные достоинства данной сварки, заключающиеся в возможности объединения разнородных материалов, могут быть реализованы и при получении сварных элементов стрелочных переводов. Было предложено осуществлять сварку в два этапа. На первом этапе к сердечнику из стали 110Г13Л методом сварки взрывом приваривается промежуточная вставка из углеродистой стали, а на втором – к свободному торцу вставки методом стыковой контактной сварки оплавлением приваривается рельсовое окончание. В качестве материала вставки использовали низкоуглеродистую сталь 20.

Методами структурного анализа изучено влияние сварки взрывом на свойства сварных швов между сталью Гадфильда и низкоуглеродистой сталью. Было показано, что при метании плоской пластины из стали 20 на торец литого сердечника из стали 110Г13Л формируется сварной шов, характеризующийся не достаточно высоким уровнем прочностных свойств и надежности. При проведении натурных испытаний сварных крестовин было установлено, что средний уровень разрушающей нагрузки почти на 500 кН меньше приемочных значений. Объяснение этого факта связано с образованием микродефектов в виде пор и трещин (рис. 11), закаленных участков, а также сложной формой профиля рельса и проявляющимся краевым эффектом.

Учитывая недостатки, проявившиеся при реализации технологии сварки взрывом, была поставлена задача разработать технологический процесс стыковой контактной сварки, позволяющий снизить негативное влияние образующихся переходных слоев. Принималось во внимание, что основным фактором, ответственным за снижение трещиностойкости комбинированных соединений, является формирование в локализованных высоколегированных объемах сталей структуры мартенситного типа. Обладая повышенной прочностью и уровнем остаточных внутренних напряжений, эта структура способствует образованию и распространению трещин в зоне сплавления сталей 12Х18Н10Т и М76. Таким образом, решение, позволяющее снизить опасное влияние закаленных микрообъемов на трещиностойкость соединения, может быть связано, во-первых, с предотвращением образования в переходной зоне мартенсита, а во-вторых, со снижением уровня его прочностных свойств.

### Анализ технологического процесса, реализуемого на Новосибирском стрелочном заводе, свидетельствует о том, что полностью избавиться от структуры мартенсита при сварке элементов стрелочных переводов не удается. Обусловлено это тем, что при контактной сварке оплавлением в условиях активного перемешивания материала оплавляемых торцов хромоникелевой вставки и рельсовой стали, а также в условиях последующего приложения высокого давления в промежуточном слое неизбежно образование локальных микрообъемов с повышенным содержанием легирующих элементов. Степень легирования этих зон такова, что даже в условиях последующего медленного охлаждения образуется мартенситная или смешанная аустенито-мартенситная структура. Проблема усугубляется тем, что в легированные микрообъемы из смежных объемов активно диффундирует углерод.

Таким образом, учитывая невозможность устранения структуры мартенсита, в качестве решения анализируемой проблемы может быть предложено уменьшение  содержания углерода в образующемся мартенсите. То есть речь идет о получении мартенсита с существенно меньшей степенью пересыщения его углеродом. Ограничить диффузию углерода в легированные микрообъемы стали при реализации стыковой контактной сварки оплавлением не представляется возможным. В связи с этим было предложено поместить в промежуток между высокоуглеродистым рельсовым окончанием и хромоникелевой вставкой дополнительный элемент. Таким элементом с нашей точки зрения может быть вставка из низкоуглеродистой стали. Проведенные в работе исследования показали, что содержание углерода в промежуточной вставке должно быть ограничено значениями 0,2…0,3 %. Схема реализации предлагаемого способа сварки показана на рис. 12. Таким образом, комбинированное сварное соединение должно содержать сварные швы трех типов: рельсовая сталь М76 – сталь 20; сталь 20 – сталь 12Х18Н10Т; сталь 12Х18Н10Т – сталь 110Г13Л.

По предложенной технологии на Новосибирском стрелочном заводе было изготовлено пять опытных полномасштабных образцов. Следует подчеркнуть, что при испытании всех сварных соединений уровень разрушающего усилия превышал значение, регламентируемое техническими условиями (принятыми на стрелочном заводе). Изломы образцов характеризовались развитой поверхностью (рис. 13), что свидетельствует о высокой энергоемкости процесса. В пределах нормы оказалась также величина прогиба полученных сварных соединений.

С целью определения характера изменения механических свойств в направлении, перпендикулярном сварному соединению «сталь 12Х18Н10Т – сталь 20», были проведены дюрометрические исследования с оценкой микротвердости. Результаты проведенных испытаний отражены на рис. 14. Анализ приведенных зависимостей свидетельствует о том, что максимальный уровень микротвердости в зоне сплавления достигает ~ 2700 МПа. Такой уровень твердости обеспечивается структурой, характеризующейся высоким уровнем пластичности, ударной вязкости и трещиностойкости (рис. 15). Разрушение сварных конструкций в зоне исследуемого шва сопровождается образованием вязкого и псевдовязкого изломов. Таким образом, предложенный технологический процесс сварки, обоснованный результатами структурных исследований, обеспечивает значительный рост уровня конструктивной прочности материала сварного шва.

Пятая глава работы «Промышленные испытания сварных соединений, полученных с применением  предложенных технических решений» носит прикладной характер. Результаты проведенных исследований  были опробованы в ОАО «Новосибирский стрелочный завод». По предложенной технологии на предприятии были сварены  комбинированные конструкции, содержащие две промежуточные вставки – из хромоникелевой стали 12Х18Н10Т и из низкоуглеродистой стали 20. Сварку осуществляли на установке НК 840.2 № 1. Режим сварки соответствовал используемому на заводе.  После сварки конструкций, полученные швы были зачищены и исследованы методом капиллярной дефектоскопии на наличие макротрещин. Ни на одном из пяти образцов наружных дефектов не обнаружено. При этом в контрольной партии из десяти заготовок было выявлено три макродефекта. Эффективность предложенных решений подтверждена актом промышленных испытаний, в котором отмечается повышение качества сварных соединений, полученных  по новой технологии.

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе, реализуемом специалистами кафедры «Материаловедение в машиностроении» НГТУ. Наиболее важные выводы объясняются и комментируются в курсе «Материаловедение» при подготовке инженеров, бакалавров и магистров. В учебном процессе используются модернизированные установки, предназначенные для проведения испытаний на трещиностойкость.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Методами структурного анализа и механическими испытаниями выявлена основная причина образования трещин в сварных швах между рельсовыми окончаниями и промежуточной хромоникелевой вставкой, связанная с формированием высокопрочного слоя со структурой мартенсита на месте микрообъемов с повышенным содержанием хрома, никеля и углерода. Установлено, что с целью обеспечения повышенного уровня трещиностойкости  материала сварного шва между сталью 12Х18Н10Т и граничащей с ней сталью уровень твердости HV не должен превышать ~ 3500…4000 МПа.

2. Показано, что усталостная трещиностойкость сварных швов «сталь 12Х18Н10Т – сталь М76», полученных методом стыковой контактной сварки, ниже, чем трещиностойкость рельсовой стали. На кинетических диаграммах усталостного разрушения сварных швов наблюдаются изломы, свидетельствующие о резкой смене скорости распространения трещин. Объясняется такой характер последовательным распространением трещин через вязкие (аустенит) и хрупкие (мартенсит) микрообъемы.

3. Установлено, что важным фактором охрупчивания  сварных швов «сталь 12Х18Н10Т – сталь М76» является образование сульфидов титана. В процессе оплавления торцов  заготовок и последующей осадки неметаллические включения приобретают форму тонких пленочных выделений, разрушение которых происходит абсолютно хрупко. Полученные данные свидетельствуют о необходимости существенного ограничения серы в исходных материалах.

4. Экспериментально показано, что микрообъемы мартенсита, образующегося при сварке рельсовых окончаний и промежуточной хромоникелевой вставки, являются термически стабильными. Высокотемпературный отпуск закаленных микрообъемов не обеспечивает роста трещиностойкости материала. Отжиг сварных соединений с нагревом до 1000 ОС увеличивает уровень статической трещиностойкости материала сварного шва не более чем на 20 %, что не позволяет эффективно решить проблему повышения надежности анализируемых сварных конструкций.

5. Методами структурного анализа изучено влияние сварки взрывом на свойства сварных швов между сталью Гадфильда и низкоуглеродистой сталью. Показано, что при метании плоской пластины из стали 20 на торец литого сердечника из стали 110Г13Л формируется сварной шов со строением, не обеспечивающим требуемый уровень прочности и надежности материала. Уровень разрушающей нагрузки при заводских испытаниях таких швов  почти на 500 кН меньше приемочных значений.

6. Учитывая невозможность полного устранения мартенситной прослойки в сварных швах «сталь 12Х18Н10Т – сталь М76» посредством оптимизации технологических режимов сварки, было предложено понизить степень опасности образующегося мартенсита за счет снижения в нем содержания углерода. Показано, что применение барьерного слоя, ограничивающего диффузию углерода, позволяет сформировать эффективную структуру переходной зоны, граничащей с хромоникелевой вставкой, снизить уровень твердости образующихся структур и как следствие повысить трещиностойкость сварного соединения. Функцию этого слоя эффективно выполняет низкоуглеродистая сталь с содержанием ~ 0,2…0,3 % С.

7. Промышленные испытания предложенного метода повышения трещиностойкости материала сварных стыков между рельсовыми окончаниями и промежуточными вставками, проведенные на Новосибирском стрелочном заводе, подтвердили основные выводы и рекомендации диссертационной работы. Применение дополнительной промежуточной вставки, помещаемой в зазор между литым сердечником и рельсовыми окончаниями, позволяет многократно снизить опасность образования макротрещин в сварных швах. Результаты, полученные при выполнении работы, используются в учебном процессе в Новосибирском государственном техническом университете при подготовке инженеров по специальности «Материаловедение в машиностроении» и магистров по направлению «Материаловедение и технологии новых материалов». В учебном процессе применяются  модернизированные при участии диссертанта установки, предназначенные для проведения испытаний на трещиностойкость.

Основные положения диссертации опубликованы в работах:

1.	 Бивалькевич А.А. Особенности хрупкого разрушения стрелочных переводов / А.А. Бивалькевич // Физическая мезомеханика. – Томск, 2004 г. – т.7, - ч. 1. - С. 199-201.

2.	Пластическое деформирование ультразвуковым инструментом наплавленных упрочняющих слоев / В.Г. Буров, А.М. Кручинин, С.В. Буров, А.А. Бивалькевич, И.А. Батаев // Обработка металлов. – Новосибирск, 2005 г. - №3(28). – с. 21.

3.	 Особенности хрупкого разрушения сварных соединений разнородных сталей / А.А. Бивалькевич, А.А. Батаев, В.Г. Буров, В.А. Батаев, С.В. Хлебников // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2004 г. – №2. - с. 44-46.

4.	 Структурные особенности сварного соединения железнодорожных крестовин с рельсами / А.А. Никулина, В.Г. Буров, А.А. Батаев, В.А. Батаев // Обработка металлов. – Новосибирск, 2007. – № 1 (34). – С. 32-34.

Отпечатано в типографии Новосибирского

государственного технического университета

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20

Тел./факс (383) 346-08-56

Формат 60 х 84 1/16. Объем 1,5 п.л. Тираж 100 экз.

Заказ №  1301. Подписано в печать 05.10.2007